# Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych

Laboratorium, paw. A-2, p. 304.

ĆWICZENIE NR 7

## Otrzymywanie cynku poprzez elektrolizę ZnSO4

I. Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się procesem otrzymywania cynku poprzez elektrolizę ZnSO4.

II. Wykonanie ćwiczenia:

UWAGA !!!  Źródło prądu włączać tylko w obecności prowadzącego.

- zważyć katody, masy zapisać w karcie wynikowej

- do trzech naczyń zawierających odpowiednio :

100 g/dm3 Zn; 30 g/ dm3 H2SO4

100 g/dm3 Zn; 60 g/ dm3 H2SO4

100 g/dm3 Zn; 120 g/ dm3 H2SO4

włożyć katody i podłączyć układ do źródła prądu

- w momencie włączenia zasilacza rozpocząć pomiar czasu

- w trakcie procesu należy mierzyć napięcie na poszczególnych elektrolizerach co 5min

- po 20 min wyłączyć źródło prądu, ostrożnie wyjąć katody do przygotowanej wcześniej zlewki wypełnionej wodą destylowaną

- katody przepłukać alkoholem (pod dygestorium) i suszyć aż do uzyskania stałej masy

- elektrolizę prowadzić przy natężeniu prądu 1; 1,5 i 2 A

II. Opracowanie sprawozdania:

1. Karta tytułowa ćwiczenia.

2. Podpisana przez prowadzących karta wyników pomiarowych.

3. Wprowadzenie teoretyczne.

4. Część eksperymentalna.

4.1. Metodyka pomiaru i schemat stosowanej aparatury.

4.2. Obserwacje własne.

5.Obliczenia.

5.1. obliczyć wydajność procesu elektrolizy dla różnego stężenia kwasu siarkowego przy różnych gęstości prądowych

5.2. obliczyć zużycie mocy na otrzymanie 1 tony cynku dla różnego stężenia kwasu siarkowego przy różnych gęstościach prądowych

5.3 podać przykłady obliczeń, wyniki zestawić w tabelach oraz na wykresach:

- wydajności prądowej w funkcji stężenia H2SO4 przy różnych gęstościach

prądowych

- zużycia mocy w funkcji stężenia H2SO4 przy różnych gęstościach

prądowych

- napięcia od stężenia H2SO4 przy różnych gęstościach prądu

6. Przedyskutować otrzymane wyniki i przedstawić wnioski.

7. Stosowana literatura.

Obowiązująca literatura:

- Wykład Prof. M. Kucharski „ Procesy Metalurgii ekstrakcyjnej ”

- A. Staronka, Chemia fizyczna.

- S.Chodkowski: Metalurgia metali nieżelaznych

- Z. Szczygieł: Metalurgia ogólna metali nieżelaznych

Główne zagadnienia:

- Proces elektrolizy ZnSO4 (technologia procesu, budowa elektrolizera)

- Reakcje elektrodowe, zjawisko nadnapięcia wodoru na cynku, wpływ czynników na nadnapięcie

- Wpływ czynników na wydajność prądową procesu elektrolizy

- I i II Prawo Faraday’a

- Potencjał równowagowy elektrody, szereg napięciowy metali

KARTA WYNIKOWA

| Numer zespołu: | Zespół: | Data wykonania ćwiczenia: |
| --- | --- | --- |

| Gęstość prądowa i=……. A/m2 (I=1A, S=…..…m2) | Napięcie na elektrolizerze [V] po czasie: |  |  |  | Masa katody przed procesem, g | Masa katody po procesie, g | Masa wydzielonego cynku, g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 min | 5 min | 10 min | 20 min | mk0 | mk1 | MZn |
| Elektrolizer I (30g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer II (60g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer III (120g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |

| Gęstość prądowa i=……. A/m2 (I=1,5A, S=…..…m2) | Napięcie na elektrolizerze [V] po czasie: |  |  |  | Masa katody przed procesem, g | Masa katody po procesie, g | Masa wydzielonego cynku, g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 min | 5 min | 10 min | 20 min | mk0 | mk1 | MZn |
| Elektrolizer I (30g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer II (60g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer III (120g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |

| Gęstość prądowa i=……. A/m2 (I=2A, S=…..…m2) | Napięcie na elektrolizerze [V] po czasie: |  |  |  | Masa katody przed procesem, g | Masa katody po procesie, g | Masa wydzielonego cynku, g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 min | 5 min | 10 min | 20 min | mk0 | mk1 | MZn |
| Elektrolizer I (30g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer II (60g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrolizer III (120g/dm3 H2SO4) |  |  |  |  |  |  |  |